**ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ**

****  **JOKISCH MIGMA EVIO KSY (Jokisch NBK)**

**Универсална шлайф течност**

**Абразивен концентрат – не съдържа формалдехид – не съдържа вторични амини**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

Синтетична, водоразтворима шлайф течност

Подходяща като добавка за работна вода на преси, както и за защита срещу корозия.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Разработен с висококачествени добавки, което води до чист абразив със много висока и стабилна защита от корозия. Съдържа специални добавки за предотвратяване на процесите на гниене. Отлична способност за почистване, предотвратяваща размазване по повърхностите на калъпа.

Позволява бързо отлагане на абразивен прах в събирателния контейнер. Течният абразив не съдържа абразивни частици. Така се избягва увреждане на абразивния продукт от праха от шлифоване.

**ПРЕДЛОЖЕНА КОНЦЕНТРАЦИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Като абразив: | 2,5% |
| Приложение като допълнителна защита срещу корозия, добавка за работна вода на преси, както и като стабилизиращи агенти: | 1 – 2 литра на 100 литра утаена течностПодготвяне със стойност на рН 8,5 – 9,8 |

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **МЯРКА** | **МЕТОД** | **JOKISCH****MIGMATANO DSR** |
| Кин. вискозитет при 20°C | mm2/s | ASTM D 7042 | 13 |
| Плътност при 20°C | g/cm3 | DIN EN ISO 12185 | 1,09 |
| pH-стойност при 20°C | – | DIN 51369 | 9,4 |
| Индекс на пречупване | – | – | 2 |
| Съдържание на минерални масла | % | – | 0 |
|  | Тази информация е базирана на най-актуалните сведения. Тяхна цел е да опишат продукта и по този начин нямат отношение за гарантирането на определени свойства. От това не може да произтича отговорност. |

**СЪХРАНЕНИЕ**

Температура на съхранение: 5 – 40oC

Време на съхранение: 12 месеца

**Jokisch GmbH**

**Fabrik für Schmier- und Kühlmittelspezialitaten**

Industriestraβe 5-10 | 33813 Oerlinghausen

Тел: + 49 52 02 97 34 0 | Факс: +49 52 02 97 34 49

info@jokisch-fluids.de | www.jokisch-fluids.de